Hinweis: Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie

gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale

Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den

Export: 'Digitale Angebotsanforderung' da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können.

Tipp: Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.

Zambelli Holding GmbH, 94481 Grafenau

Leistungsbeschreibung

Stamm-LV_2024-02   -   RIB-ROOF-Montage

LV    00    Stand 06.02.2024

Bereich    00.06    Distanz-/Unterkonstruktionen

Abschnitt    00.06.01    Holz Distanz-/Unterkonstruktion

00.06.01.10    Holz-Querlattung

Holz-Querlattung, als Distanzkonstruktion 
im Sinne der Lastabtragung als nicht tragendes Bauteil,
bestehend aus imprägnierten Kanthölzern aus Fichte/Tanne nach DIN 4074-1,

trockensortiert mit Holzfeuchte höchstens 20 % ohne Querkrümmung (Schüsselung), nach DIN 68800-1 für die unter Dach ungünstigste Gebrauchsklasse 2 mit insektenvorbeugenden und pilzwidrigen Holzschutzmitteln gemäß DIN 68800-3 / NP1 ohne Eindringtiefeanforderung behandelt,

im Querschnitt ..... mm

im Abstand von ca. ......m im Normalbereich

im Abstand von ca. ..... m im Randbereich

im Abstand von ca. ..... m im Eckbereich

auf die Unterkonstruktion bestehend aus Holzsparren montiert,

einschließlich bauaufsichtlich zugelassenem Befestigungsmaterial aus nichtrostendem Werkstoff.

Die erhöhte Windsogbelastung im Rand- und Eckbereich nach DIN EN 1991-1-4 ist zu beachten.

0.000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.06.01.20    Holzschalung

Holzschalung Brettdicke

- 24 mm

- 30 mm

als Unterkonstruktion im Sinne der Lastabtragung als nicht tragendes Bauteil nach DIN EN 1995-1-1 Eurocode 5,

imprägnierte Ausführung, aus Fichte/Tanne nach DIN 4074-1,

nach DIN 68800-1 für die unter Dach ungünstigste Gebrauchsklasse 2 mit insektenvorbeugenden und pilzwidrigen Holzschutzmitteln gemäß DIN 68800-3 / NP1 ohne Eindringtiefeanforderung behandelt, trockensortiert mit Holzfeuchte höchstens 20 %, auf die Unterkonstruktion bestehend aus

.....................

zur Aufnahme der Halteclip einschließlich bauaufsichtlich zugelassenem Befestigungsmaterial aus nichtrostendem Werkstoff.

Die erhöhte Windsogbelastung im Rand- und Eckbereich nach DIN EN 1991-1-4 ist bei der Befestigung zu berücksichtigen.

0.000 m²        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.06.01   Holz Distanz-/Unterkonstruktion   GP ____________

Abschnitt    00.06.02    Leichtbau-Unterkonstruktion

00.06.02.10    Gefällebildende Leichtbau-Unterkonstruktion aus Stahl

Leichtbau-Unterkonstruktion aus Stahl auf der bauseitigen Tragkonstruktion x...........x (Stahlbetondecke) im Gefälle von x,x °, unter Berücksichtigung aller positiven Lasten wie Schneeanhäufungen im Bereich der aufgehenden Flächen nach DIN 1055, gemäß Herstellerrichtlinien und statischem Nachweis.

Leichtbau-Unterkonstruktion aus Stahl bestehend aus:

- A-Grundträger (bei Bedarf zur Tragkonstruktion thermisch getrennt) incl. Querstrebe in verschiedenen, projektbezogen benötigten Höhen und Längen, Breite 100 mm, im Abstand von ca. 1000 mm auf der Decke aufgedübelt.

- Tragpfettenprofil zusammen mit Distanz-Schuh entsprechend Dachneigung auf A-Grundträger im Abstand max. 2000 mm befestigt, durchgehend zur Aufnahme der versetzt angeordnete Richtprofile 750 bzw. 2500 mm nach statischer Erfordernis.

- Aussteifungsverbände für A-Grundträger durch Querstreben und Längsstreben (Alu-Traufwinkel), für Tragpfettenprofile durch Richtprofile

Dachform: Pult-/Satteldach

Gefälle: x,x °

Material: Stahlblech 2,0 mm (bzw. nach Statik) mit Überzug AZ 185 oder ZM 300

Befestigungsdurchdringungen der A-Grundträger sind wasserdicht abzudichten.

Die A-Grundträger sind auf der Tragkonstruktion x.........x (Stahlbetondecke) mit zugelassenen Befestigungsmitteln zu verankern.

Die Leichtbau-Unterkonstruktion bildet ein gefällebildendes Gesamt-System gemäß statischer Bemessung der Einzelelemente und Verlegepläne.

Liefern und nach Verlegeplan montieren incl. aller Befestigungsmittel.

0.000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.06.02.20    Hutprofil trauf- / firstseitig

trauf- / firstseitiges Hutprofil zur Lastableitung, z.B. zur Aufnahme von Rinnenhaken bzw. zur Festpunktausbildung (bei Bedarf zur Tragkonstruktion thermisch getrennt)

Material: Stahlblech mit Überzug AZ 185 oder ZM 300

Stärke: 2,0 mm (bzw. nach Statik)

Zuschnitt: entsprechend projektbezogen benötigter Höhen und Dachneigung

Liefern und nach Verlegeplan montieren

0.000 m        	EP _____________       GP _____________

00.06.02.30    Hinterlüftung auf trauf- / firstseitigem Hutprofil mit Lüfterclip

Hinterlüftung auf trauf- / firstseitigem Hutprofil mit Lüfterclip bestehend aus

Standardclip RIB-ROOF Speed 500 aus Stahlblech 1,30 mm mit Überzug AZ185/ZM300, befestigt auf

Lüftungs-Distanzstück aus Alu-Rechteckrohr - Material: Aluminium, Stärke: 4,0 mm -

Liefern und nach Verlegeplan montieren

0.000 St        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.06.02   Leichtbau-Unterkonstruktion   GP ____________

Bereich  00.06   Distanz-/Unterkonstruktionen   GP ____________

Zusammenfassung

Bereich    00.06    Distanz-/Unterkonstruktionen

GP _____________

Abschnitt    00.06.01    Holz Distanz-/Unterkonstruktion

GP _____________

Abschnitt    00.06.02    Leichtbau-Unterkonstruktion

GP _____________

LV    00    Stand 06.02.2024

GP __________